SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA                                 I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Na wykonanie : Termoizolacja budynku oraz zmiana pokrycia dachu z przebudową więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej w m. Drop 
Inwestor:    Gmina Dobre
                 05-307 Dobre ul. Tadeusza Kościuszki 1 
Autor opracowania:     mgr inż. Józef Sarosiek
                                     nr upr: GP.7342/93/62/91
Data opracowania :  kwiecień, 2008r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Nazwa zamówienia

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

3. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robot tymczasowych

4. Informacje o budynkach i terenie budowy

5. Nazwa i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych

6. Określenia podstawowe

II.   Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

III. Wymagania dotyczące właściwości sprzętu

IV. Wymagania dotyczące środków transportu

V.   Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

VI. Opis działań związanych z kontrolą, odbiorem wyrobów i   robót budowlanych

VII. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

VIII. Opis sposobu odbioru robót budowlanych

IX.  Podstawa płatności

X.   Dokumenty odniesienia.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA
I.1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

REMONT BUDYNKU:  Remont budynku Szkoły Podstawowej w m. Drop gm. Dobre
I. 2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT:

 Przedmiotem zamówienia jest:

· Wykonanie nowego pokrycia dachowego budynku szkoły z blachy powlekanej trapezowej, po uprzedniej rozbiórce pokrycia z płyt azbestowo-cementowych , przebudowa kominów z cegły klinkierowej, wymiana obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych, częściowa wymiana więźby drewnianej  dachu,
· Wykonanie: docieplenia ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej na budynku Szkoły Podstawowej wraz z wymianą obróbek blacharskich, docieplenie stropu  na poddaszu wełną mineralną gr. 15 cm.
· Roboty remontowe pozostałe (posadzkarskie, tynkarskie) obłożenie schodów płytkami  gresowymi antypoślizgowym i mrozoodpornym, malowanie krat stalowych okiennych .
· Roboty zewnętrzne drogowe – związane z wykonaniem chodnika i podjazdu z kostki brukowej.
1. Szczegółowy zakres robót jest określony w przedmiarze robót zawierający pozycje przedmiarowe (podstawy normatywne, opis robót i ilość jednostek do wykonania) odpowiadające robotom podstawowym.

2. Pozycje przedmiaru zawierające słowo „Analogia” oznaczają doprecyzowanie opisu np. koloru, zastosowania konkretnego materiału, miejsca wbudowania.

3. W trakcie realizacji robót zamawiający zastrzega sobie prawo bieżących uzgodnień  w zakresie kolorystyki i wzorów wbudowywanych materiałów (dotyczy np. materiałów okładzinowych, kolorystyki elewacji, wzoru wstawek i kolorów TARKETU).

Przedmiar robót został podzielony  elementy odpowiadające (o sześciocyfrowym stopniu precyzji) kodom robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych.

IV. Wykonywanie pokryć dachowych Kod CPV 452612

1.   Przed wykonaniem pokrycia należy wykonać przebudowę istniejących kominów z cegły klinkierowej. W trakcie przebudowy należy zachować właściwe wyloty wentylacyjne i spalinowe zabezpieczone trwale osadzonymi kratkami wentylacyjnymi.. Prawidłowość wylotów, drożność kanałów winna być potwierdzona odbiorem kominiarskim.

2. Pokrycie dachu budynku blachą trapezową powlekaną w kolorze uzgodnionym z inwestorem.. Przed wykonaniem prac pokrywczych należy wykonać prace przygotowawcze polegające na rozbiórce istniejących płyt azbestowo-cementowych przez firmę posiadającą uprawnienia do tego typu prac rozbiórkowych- wraz z utylizacją  w/w płyt.  Należy również pamiętać o demontażu starych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz wykonaniem nowych elementów obróbek blacharskich.  Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie. Przed przystąpieniem do prac pokrywczych z blachy należy dokładnie ocenić stan techniczny istniejącej na budynku  więźby dachowej, która ze względu na zły stan techniczny jest przewidziana do częściowej wymiany. Elementy nowej więźby dachowej muszą być zabezpieczone środkami grzybo i ogniochronnymi. 
Po wykonaniu pokrycia dachu należy ocieplić ostatni strop poprzez ułożenie na powierzchni stropu na poddaszu wełny mineralnej gr. 15 cm.

Kontrola wykonania pokryć będzie polegała na sprawdzeniu zgodności ich wykonania               z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Ba​dania             w czasie odbioru częściowego będą dotyczyły  tych robót, do któ​rych dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony i będzie dotyczył:

· podłoża (deskowania),

· jakości zastosowanych materiałów,

· dokładności wykonania  pokrycia,

· dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

· Odbiór końcowy będzie polegał na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wy​konania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

3. Obróbki blacharskie winny być wykonane z blachy stalowej powlekanej o grubości              od 0,5 mm do 0,6 mm.o powłoce poliestrowej w kolorze wg. bieżącego uzgodnienia                    z inwestorem. 

 Przy wykonywaniu obróbek blacharskich (dotyczy również rynien i rur spustowych należy uwzględnić docelowe ocieplenie elewacji styropianem grub. 10cm plus warstwy klejowe             i wyprawa (razem ok. 11cm). Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych będzie obejmo​wał sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, mocowania elementów do deskowania lub ścian, prawidłowości spadków rynien, szczelności połączeń rur spustowych
  III. Okładziny (elewacja) – kod. CPV 452626
Przedmiotem niniejszego działu jest:

1. Wykonanie (wg niżej podanego sposobu wykonania robót ociepleniowych) docieplenia elewacji wraz wyprawą elewacyjną akrylową na budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Drop.
2. Obróbki blacharskie winny być wykonane z blachy stalowej powlekanej o powłoce poliestrowej w kolorze wg bieżącego uzgodnienia z inwestorem. Obróbki winny posiadać właściwe spadki, wysunięcia krawędzi (min.4cm poza lico elewacji).

Opis sposobu wykonania robót dociepleniowych

1. Przygotowanie podłoża

Istniejące podłoże stanowi tynk. Na elewacji występuje część powierzchni (objętej przedmiarem) odparzeń, złuszczeń tynku spowodowanych zaciekami. Przed przystąpieniem do właściwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, należy nie tylko odpowiednio przygotować podłoże, ale także zdemontować na czas robót wszystkie elementy utrudniające lub też wręcz uniemożliwiające szczelne przyklejenie płyt styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronno-wykończeniowych. Pamiętać też trzeba o tym, ze dodat​kowa warstwa styropianu pogrubi ścianę, a wiec spowoduje potrzebę zwiększenia wysięgu obróbek blacharskich, kotew rur spustowych, czy wyłączników elektrycznych. Na nowo trzeba będzie tez zamocować niektóre elementy, jak np. numer budynku, reklamy, oświetlenie. Prawi​dłowo przygotowane podłoże determinuje w znacznym stopniu jakość całego systemu.

Podłoże, na którym będzie mocowane docieplenie musi być uprzednio oczyszczone            z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się odpowiednią nośnością, dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą styropianu.

Podłoże powinno być nośne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chłonności. Przygoto​wanie podłoża polega też na jego wyrównaniu. Czynność ta ma na celu osiągnięcie właściwego powiązania płyt izolacji ze ścianą przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia zaprawy klejo​wej. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, należy sprawdzić nośność podłoża pod system ociepleniowy poprzez wykonanie próby przyklejania styropianu.                   Na przygotowaną (oczy​szczoną, wyrównaną i zagruntowaną) powierzchnię należy przykleić         w różnych miejscach budynku 8-1l próbek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Do przyklejania należy użyć zaprawy klejowej nakładając ją na całe powierzchnie próbek w warstwie grubości ok. 1 cm. Po dokład​nym dociśnięciu styropianu do ściany, pozostawia się go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa się przyklejone próbki styropianu. 

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zastosować listwę cokołową, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi.

Przy ociepleniu części cokołowej: wykonać docieplenie części nadziemnej budynku            z dojściem izolacji do poziomu terenu. Dolna krawędź warstwy ocieplającej z płyt styropianowych wymaga zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocą profilu cokołowego.

Profile te, poza funkcją ochronną, stanowią też podparcie montażowe pierwszego rzędu płyt izolacji, a wykształcony na ich dolnej krawędzi kapinos nie dopuszcza do zacieków wody na ścianie cokołu. Przed przystąpieniem do montażu listwy cokołowej należy wyznaczyć na całym obwodzie budynku linie poziomą, wyznaczającą górną krawędź przyległego do ściany pionowego skrzydełka listwy. Listwy cokołowe mocuje się do ściany za pomocą kołków rozporowych lub kołków szybkiego montażu w ilości co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jeżeli ściana, pomimo przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia płaszczyzny, należy                       je skorygować, stosując podkładki dystansowe w miejscach przykręcania listwy do ściany

2. Przyklejanie płyt styropianowych

Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju. Przygotowanie polega na wsypaniu zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną ilością wody (około 5-5,51) i

wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji.            Klej jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej.

W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową. Ilość kleju powinna być każdo​razowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60% powierzchni.

Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie

przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości.

Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważną czynnością w technologii ocieplania metodą lekką-mokrą, odpowiedzialną za końcowy efekt zmierzający do uzyskania elewacji gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności późniejsze nie dają zgodnej   z technologią skutecznej możliwości poprawienia niestaranności tego etapu prac.

Do wykonywania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe typu PS-E FS 15 (samogasnące, o gęstości objętościowej powyżej 15 kg/m3) po okresie sezonowania u produ​centa. Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm. Krawędzie płyt mogą być proste lub frezowane. Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodnośd''Z posiadanym atestem. Warunki pogodowe. Płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 5°C.

3. Kołkowanie styropianu

Złącze klejowe wspomagane jest dyblami (kolkami) plastikowymi do mocowania docie​plenia w ilości od 4 szt/m2.

Długość kołków powinna być tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie były zagłębione w konstrukcyjnej części ściany (nie licząc tynku) co najmniej 6 cm w ścianach wykonanych z materiałów pełnych Zastosować dyble dług. 18 cm Osadzić dyble, opierając talerzyki  o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm ponad powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struk​tury styropianu
4. Prace dodatkowe

Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki zbrojącej (min. 25x35 cm) w sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i drzwiowych.

Wykonać wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, osadzając aluminiowy kątownik ochronny.

5. Wykonywanie warstwy zbrojonej

WARUNKI POGODOWE. Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej O°C w ciągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na całej powierzchni docieplanych ścian, następnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkładu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nią siatki z włókna szklanego pełniącej rolę zbrojenia rozciąganego, przenoszącego naprężenia powstałe w płaszczyźnie ściany na skutek odkształceń termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzględnie przestrzegać należy zasady .łączenia kolejnych fragmentów siatki na zakładzie ok. 10 cm. Zakłady te musza być stosowane zarówno na połączeniach pionowych, jak   i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejowej nie głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa zbrojona powinna mieć grubość 3 mm.

Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpa​chlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Ogromnie istotne jest też docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych. W miejscach tych należy wkleić izolacje termiczna o grubości co najmniej 3 cm.

Partie budynku szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne do wysokości 2 m powyżej terenu powinny być wzmocnione dodatkową warstwą siatki, czyli tzw. warstwa podwój​nie zbrojona. Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 15 cm poza narożnik z każdej strony. Uzyskuje się wówczas podwójne zbrojenie narożników. Powierzchnia warstwy zbrojonej, powinna być wykończona ze szczególną starannością. Wszelkie niedociągnięcia na jej powierzchni, czy też miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, należy zaszpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkar​skiego.

6. Wykonanie podkładu tynkarskiego

Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pom2.cy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych wynosi od 4 do 12 godzin. Warstwę zbrojoną, po całkowitym związaniu kleju, należy zagruntować tynkiem podkładowym. Podkład ten oddziela chemicznie warstwę zbrojona od tynku, zmniejsza jej nasiąkliwość oraz zdecydowanie zwiększa przyczepność tynku wykończeniowego. 

7. Nakładanie tynku szlachetnego

Ostatnim elementem systemu docieplenia jest wykonanie wyprawy tynkarskiej                    ze szlachet​nych tynków cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wpływem czynni​ków atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także kształtuje wygląd elewacji budynku. Podłożem dla tynków szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykończona podkładem. Podkład ten zwiększa przyczepność tynku i tworzy jednocześnie powłokę hydrofo​bowa (wodoodporna).

Zastosować akrylową wyprawę tynkarską. Tynki akrylowe produkowane są w postaci gotowej do użycia masy, dostarczanej na budowę w wiadrach, fabrycznie barwione. Istotną cechą tynków cienkowarstwowych jest ich sposób wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre". Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na ścianę partie tynku musza być zatarte wówczas, kiedy poprzednie jeszcze nie związany. Nie wolno dopuścić do pozostawienia przysy​chającego na krawędziach, nałożonego na ścianę tynku widocznych śladów połączeń przyschnię​tego tynku ze świeżym nie będzie można bowiem później zlikwidować. W zależności od liczby osób pracujących przy nakładaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejętności, należy zaplanować wielkości powierzchni możliwych do wykonania według w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanować w narożach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach ,łączenia kolorów i faktur.

Czynności nakładania i strukturowania tynków mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia.

Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału. Tynki o strukturze rowkowej należy zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi (zale​żnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko gładzić ruchami okrężnymi.

Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą produkcji.

8. Roboty ociepleniowe obejmują wykonanie ocieplenia metodą lekką mokrą całości 100 % ścian zewnętrznych nadziemnych styropianem gr. 10 cm oraz cokołu styropianem gr 5 cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego.
Kolorystyka elewacji – ustalona bezpośrednio na obiekcie z Inwestorem  i nawiązująca do istniejącej kolorystyki elewacji hali sportowej.

IV. Roboty remontowe i renowacyjne )  - Kod 454421
W tym elemencie występują roboty posadzkowe związane z obłożeniem schodów zewnętrznych płytkami mrozoodpornymi i antypoślizgowymi typu gres..

· Roboty rozbiórkowe i naprawcze szlichty cementowej.
· Ułożenie nowych płytek gresowych  na schodach i podestach oraz  cokolików przy połaczeniu z ścianą budynku
I.3. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH:

1. W tabelach przedmiaru robót nie uwzględniono robót tymczasowych  potrzebnych            do wykonania robót podstawowych takich jak:

· Rusztowania.

· Zabezpieczenia ochronne bhp i p.poż (poręcze pomosty i daszki ochronne, szalunki, wydzielenie       i oznakowanie stref ochronnych).

· Zabezpieczenie (np. folią lub podobnymi materiałami) istniejących elementów wyposażenia wnętrz (meble, sprzęt wykładziny i komputerowy) i innych nie remontowanych elementów obiektu i posesji  takich jak okna  , drzwi, trawniki, krzewy, ogrodzenia.

2. Do wszystkich robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych wykonywanych na wysokości należy stosować sprzęt określony w założeniach ogólnych katalogów nakładów rzeczowych które stanowią podstawę wyceny poszczególnych pozycji przedmiaru,
3. Gruz który pojawi się przy robotach demontażowych i rozbiórkowych oraz elementy           z demontażu należy wywieść a koszt wywozu należy uwzględnić w swojej ofercie cenowej.

4. W cenę ofertową przedmiotu zamówienia, winny być wkalkulowane roboty wymienione w ww. p.I.3, ppkt. 1; 2 i 3.

I.4. INFORMACJE O BUDYNKACH I TERENIE BUDOWY 

1.Budynek Szkoły Podstawowej  -  wolnostojący o konstrukcji murowanej, dwukondygnacyjny (dwie kondygnacje nadziemne )  wyposażony   w  instalację elektr., wod. kan. i c.o. 

2. Stan istniejący (przed remontem), :

Elewację stanowi  tynk  na murze z cegły wapienno piaskowej i pustaków  w   stanie średnim, jednak część powierzchni elewacji ścian zewnętrznych w wyniku zacieków wymaga napraw, uzupełnień podkładów. Dach dwuspadowy kryty płytami azbestowo-cementowymi. 
3.  Przewiduje się wykonanie robót remontowo-budowlanych w okresie jesiennym  przy czynnym obiekcie szkoły, wówczas należy koordynować prace z inspektorem nadzoru i Dyrekcją szkoły przy szczególnym zachowaniu przepisów bhp.
4. Zamawiający zostanie wprowadzony na roboty remontowo ​budowlane "protokołem wprowadzenia". Remontowane pomieszczenia będą udostępniane sukcesywnie                              w porozumieniu z Wójtem Gminy i Dyrektorem szkoły lub z osobą przez nich wyznaczoną.

5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich: Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane jego działaniem oraz powstałe w związku z jego działaniem oraz dokona wszelkich działań związanych z zabezpieczeniem przed zniszczeniem mienia Zamawiającego       i osób trzecich.

6. Ochrona środowiska: Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie                w zakresie zanieczyszczeń powietrza, kanalizacji, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. Materiał z rozbiórki pokrycia dachu tj. płyty azbestowo-cementowe będą niezwłocznie wywożone  z terenu szkoły i poddane utylizacji.
7. Warunki bezpieczeństwa pracy: Wykonawca będzie stosował się do wymagań określonych w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.. U. Nr 47, poz. 401).

8. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy : Wykonawca będzie składował materiały budowlane   na terenie Szkoły Podstawowe w Dropiu – w miejscu wskazanym przez Dyrektora szkoły .

9. Zabezpieczenie chodników   i jezdni: - Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco,    na własny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy       na drogach publicznych i dojazdach osiedlowych.

10. Wykonawca robót pokryje koszty związane z korzystaniem z energii elektrycznej oraz wody na potrzeby prowadzonych prac remontowych. Szczegółowe warunki korzystania z tych mediów oraz sposób ich rozliczenia – zostaną  ustalone bezpośrednio przed przystąpieniem Wykonawcy do prac z Wójtem Gminy lub Dyrektorem Szkoły.
I.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE: Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi tj. między innymi:

· Art.3 Ustawy z dnia 7 lipca (z późn. zmianami) Prawa Budowlanego,

· § 1 Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz.U. Nr.202, poz.2072),

· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami)

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH:
1. Do wykonania robót budowlanych, sanitarnych objętych niniejszym zamówieniem należy stosować wyłącznie wyroby budowlane, które są oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym oraz posiadające aprobatę techniczną albo krajową deklarację zgodności   z Polską Normą, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), certyfikat na znak bezpieczeństwa a także inne prawnie określone dokumenty - wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określony w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Materiały wykończeniowe powinny być przeznaczone do wbudowania w obiekcie o przeznaczeniu dla ciągłego pobytu ludzi.

2. Przechowywanie wyrobów budowlanych (materiałów), składowanie, kontrola jakości - Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, czy uszkodzeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU:
1.Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który pozwoli                         na zminimalizowanie czasu hałasu spowodowanego przez odgłosy wierceń, uderzeń oraz nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty ma być utrzymywany w dobrym stanie                       i gotowości do pracy. 

2.Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powi​nien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  i ilości wskazaniom zawartym w  SST i wskazaniach Inspektora nadzo​ru w terminie przewidzianym umową.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU:

1. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót                                              i właściwości przewożonych materiałów. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony śro​dowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia​łów.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie                    i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  BUDOWLANYCH:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za zgodność z wymaganiami ST. 

2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.

3. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca.

4. Wykonanie robót - roboty należy wykonać zgodnie z:

· zakresem prac podanym w założeniach ogólnych i w założeniach szczegółowych oraz opisach czynności znajdujących się nad tablicami w których opisane są poszczególne roboty w KNR-ach (katalogach nakładów rzeczowych) zastosowanymi jako podstawy wyceny poszczególnych pozycji przedmiarowych,

· opisem podanym w przedmiarze robót i w specyfikacji technicznej,

· „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” Tom I część 1 – 4, wydawnictwo ARKADY, rok 1989.

5. Wykonawca dostarcza wszystkie materiały, wyroby i urządzenia.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność                                z przedmiarem robót i poleceniami inspektora nadzoru.

7. W zakres remontu wchodzą wszystkie prace konieczne do prawidłowego funkcjonowania lokalu, obiektu, posesji.

8. Wszystkie prace pominięte zapisami w specyfikacji a oczywiste do wykonania będą wymagane przy odbiorze końcowym.
9. Materiały z odzysku należy złożyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
VI.  OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, ODBIOREM WYROBÓWI ROBÓT BUDOWLANYCH:

1. Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko takie wyroby, które spełniają wymogi określone w punkcie: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.

2.  Materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

VII.    OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: 

1. Roboty będą podlegały odbiorom: robót zanikających i ulegających zakryciu; końcowemu oraz pogwarancyjnemu.

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany przez Inspektora nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca do Inspektora nadzoru. Odbiór zostanie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni od dnia zgłoszenia.

3. Odbiór robót końcowy: polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do zakresu oraz jakości wykonania. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego. Komisja odbioru robót wyznaczona przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na podstawie: przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze ST.

4.  W toku :odbioru końcowego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie realizacji robót zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

5. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót uzupełniających i robót poprawkowych jak również nie będą gotowe wszystkie dokumenty do odbioru końcowego, komisja przerwie swoje czynności i ustalony zostanie nowy termin odbioru końcowego.

6. Dokumenty do odbioru końcowego: - oświadczenie kierownika budowy                   o spełnieniu wymagań technicznych wykonanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.XII.1994r (Dz.U. nr 8 z 1995r. poz.38 z późniejszymi zmianami), protokół odbioru końcowego, Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa wbudowanych wyrobów budowlanych.  protokoły badań, pomiarów wymagane w uwagach branżowych.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w ST oraz w opisach pozycji przedmiaru i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, komisja oceni pomniejszoną wartość robót    w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8. Odbiór robót pogwarancyjny: polega na ocenie wizualnej wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

9. W przypadku rozbieżności ww. zapisów tj. w nieniejszym pkt. VII, pkt 1- 8                              w stosunku do  warunków zawartych w umowie – wiodącymi i obowiązującymi będą warunki zawarte w umowie. 

IX. Podstawa płatności. 

1. Podstawą płatności jest wartość robót wycenionych w ofercie Wykonawcy i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

2.Sposób płatności, rozliczanie robót zostanie  określony w umowie.

X. Dokumenty odniesienia
AKTY PRAWNE :

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami.

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa             i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.. U. Nr 47, poz. 401).

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika bu​dowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838             z późniejszymi zmianami).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeń​stwa             i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)

Normy:

B-1/PR-5/85 Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych w ściany o różnej konstrukcji

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana

PN-72/B-I O 180 Roboty szklarskie

PN-75/B-94000 Okucia budowlane

PN- 85/B – 04500 Zaprawy budowlane

PN-70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe.

PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane

PN-62/C-81502     Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-C 81911:1997 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-62/C-81502     Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-62/C-81502     Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-B-02361 :1999 PN-B-24620: Pochylenia połaci dachowych.
PN-80/B-10240Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cyn​kowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701 :1999 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1462:2001Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje. podział i wyma​gania.

PN-B-94 702: 1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

PAGE  
12

